Дефектная ведомость

здание Аянской средней школы по ул. Октябрьская, 23 с. Аян

| **№ п.п.** | **Наимен. элемента, участок** | **Дефекты и повреждения** | **Рекомендации** | **Ед. изм.** | **Коли чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стены фасада | многочисленные участки отслоения штукатурных слоев , трещины сквозные, выкрошивание и сколы бетона | расшить трещины безусадочным раствором, восстановить отделку, устранить причины замокания | м2 | 1581,7 |
| 2 | Отмостка здания | Отсутствие отмостки по всему периметру здания | Устроить омостку по всему периметру здания | м2 | 339 |
| 3 | Карниз здания | Разрушение подшивки свеса крыши | Восстановить подшивку свеса | м2 | 639,4 |
| 4 | Внутренние стены | Вертикальные и горизонтальные трещины, следы замокания , выкрошивание бетона | выполнить ремонт | м2 | 4411,1 |
| 5 | Перекрытия | трещины, следы замокания, отслоение отделочных слоев | выполнить ремонт | м2 | 2531,7 |
| 6 | Кровля | Выпадение подкоса из гнезда | Установить в проектное положение | шт | 1 |
| 7 | Полы | Гниение досок | Заменить конструкцию пола | м2 | 1630 |
| 8 | Простенок | Сквозные трещины | Усиление простенка стальной обоймой | м2 | 12,6 |